«Утверждаю»

Председатель конкурсной комиссии

Лагуновский В. К.

________________________________

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

| № п/п | Наименование дефекта | Установленные параметры или допустимые отклонен. (без снятия штрафных баллов) | Размеры дефекта с начислением штрафных баллов | Штрафные баллы | Недопустимые отклонения (брак) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Визуальный и измерительный контроль (максимальное количество баллов 30) |
| 1 | Несоответствие зазора (b)1 | РД: труба – 2-3мм, лист 0-3мм; РАД, Г: 1-1,5 мм; МП: 0-0,5мм | РД: труба – 3мм< b <2мм, лист – 3мм< b <0мм РАД, Г: 1,5мм< b <1мм; МП: 0,5мм< b <0мм | 1б. за каждый 0,5 мм отклонения от установленного размера | - |
| 2 | Несоответствие размера прихваток (L)1,2 | РД: труба – 30-50мм, лист – 30-40мм; РАД: 5-8 мм; Г: 20-30мм; МП: 20-25мм, 5-10мм | РД: труба – 50мм< b <30мм, лист – 40мм< b <30мм РАД: 5мм< b <8мм; Г: 30мм< b <20мм; МП:25мм<b <20мм, 10мм<b<5мм | 0,5б. за каждый 1 мм отклонения от установленного размера | - |
| 3 | Грубая чешуйчатость (h)3 | h ≤ 1мм | h > 1 мм | 1 балл за каждое нарушение | - |
| 4 | Смещение кромок (Fd) | РД: труба: Fd ≤ 0,5мм; лист Fd ≤ 1мм; РАД, Г: Fd ≤ 0,5мм; МП: Fd ≤ 0,5мм | РД: труба: Fd >0,5мм; лист Fd > 1мм; РАД, Г: Fd >0,5мм; МП: Fd >0,5мм | 2б | - |
| 5 | Подрез (Fc) | РД: до 0,5мм глуб. и ( ≤ 150мм; РАД, Г, МП: до 0,4мм глуб. и ( ≤ 150мм; | РД: Fc > 0,5мм глуб. и ( ≤ 150мм; РАД, Г, МП: Fc > 0,4мм глуб. и ( ≤ 150мм | 1б | РД, РАД, Г, МП: Fc > 1 мм глуб. и (или) ( > 150мм |
| 6 | Ширина облицовочного шва (e)1 | РД: труба – 13-16мм, лист – 8-12мм РАД, Г: 8-10мм; МП: ≤ 8мм | РД: труба – 16мм< e <13мм, лист – 12мм< e <8мм РАД, Г: 10мм< e <8мм МП: e > 8мм | 0,5б. за каждое отклонение от установленного диапазона на оценочном участке 10мм | протяжённость отклонения > 150мм |
| 7 | Усиление облицовочного шва (g)1 | РД (труба), РАД, Г: 0,5-3,0мм; РД (лист): 0,0-2,0мм; МП: 0,5-2,5мм | РД(труба), РАД, Г: 3,0мм< g < 0,5 мм; РД (лист): 2,0мм< g < 0,0 мм; МП: 2,5мм< g < 0,5 мм | 0,5б. за каждый 1мм длины шва отклонения от установленного диапазона | протяжённость отклонения > 150мм |
| 8 | Возбуждение сварочной дуги на основном металле вне сварного шва | Недопустимо | - | 1 балл за каждое нарушение | - |
| Примечание: 1. Штрафные баллы начисляются по максимальному отклонению от установленных параметров в большую и (или) меньшую сторону с шагом соответственно через 0,5 или 1,0 мм. 2. При измерении параметров прихваток фиксируются только наибольшие отклонения от установленных параметров по любой из них. 3. По всему сварному соединению |
| 2. Радиографический контроль (максимальное количество баллов 20) |
| № п/п | Наименование дефекта | Установленные параметры или допустимые отклонен. (без снятия штрафных баллов) | Размеры дефекта с начислением штрафных баллов | Штрафные баллы | Недопустимые отклонения (брак) |
| 1 | Утяжина (Fa) | Недопустимы | РД: h ≤ 0,8мм и l1 ≤ 8мм, (Д≤50мм; РАД, Г: h ≤ 0,4мм и l1 ≤ 4мм, (Д≤50мм | 1 | РД: h>0,8мм и l1>8мм, (Д>50мм; РАД, Г: h>0,4мм и l1>4мм, (Д>50мм |
| 2 | Превышение проплава (Fb) | Недопустимо | РД: h ≤ 3,0 и l1 ≤ 4мм, (Д≤30; РАД, Г: h ≤ 3,0 и l1 ≤ 2мм, (Д≤30 | 0,7 | РД: h>3 и l1>4мм, (Д>30мм; РАД, Г: h>3мм и l1>2мм, (Д>30мм |
| 3 | Непровар или несплавление в корне шва (Da) | Недопустимы | РД: h ≤ 0,4 и l1 ≤ 8мм, (Д≤25; РАД, Г, МП: h ≤ 0,2 и l1 ≤ 4мм, (Д≤25 | 2 | РД: h>0,4 и l1>8мм, (Д>25мм; РАД, Г, МП: h>0,2мм и l1>4мм, (Д>25мм |
| 4 | Шлаковое включение (одно компактное) (Ba) | Недопустимо | РД: h ≤ 0,8мм и l1 ≤ 4мм, (Д≤30мм | 1 | РД: h>0,8мм и l1>4мм, (Д>30мм |
| 5 | Вольфрамовое включение (Mw) | Недопустимо | РАД: h ≤ 0,4мм и l1 ≤ 3мм, кол-во: не более 1 включения | 1 | РД: h>0,4мм и l1>3мм, более 1включения |
| 6 | Шлаковые включения (цепочка) (Bb) | Недопустимы | РД: h ≤ 0,8мм и l1 ≤ 8мм, (Д≤30мм | 2 | РД: h>0,8мм и l1>8мм, (Д>30мм |
| 7 | Шлаковые включения (скопление) (Bc) | Недопустимы | РД: h ≤ 0,8мм и l1 ≤ 4мм, (Д≤25мм | 2 | РД: h>0,8мм и l1>4мм, (Д>25мм |
| 8 | Пора (сферическая) (Aa) | Недопустима | РД: h ≤ 0,8мм и L ≤ 2,4мм, (Д≤30мм; РАД, Г, МП: h ≤ 0,4мм и L ≤ 1,2мм, (Д≤30мм | 0,5 | РД: h>0,8мм и L >2,4мм, (Д>30мм; РАД, Г, МП: h>0,4мм и L>1,2мм, (Д>30мм |
| 9 | Пора (удлиненная) (Aa) | Недопустима | РД: h ≤ 0,8мм и L ≤ 2,4мм, (Д≤30мм; РАД, Г, МП: h ≤ 0,4мм и L ≤ 1,2мм, (Д≤30мм | 0,7 | РД: h>0,8мм и L >2,4мм, (Д>30мм; РАД, Г, МП: h>0,4мм и L>1,2мм, (Д>30мм |
| 10 | Цепочкa пор (Ab) | Недопустима | РД: h ≤ 0,8мм и l1 ≤ 8мм, (Д≤30мм; РАД, Г, МП: h ≤ 0,4мм и l1 ≤ 4мм, (Д≤30мм | 1,5 | РД: h>0,8мм и l1>8мм, (Д>30мм; РАД, Г, МП: h>0,4мм и l1>4мм, (Д>30мм |
| 11 | Cкопление пор (Ac) | Недопустимо | РД: h ≤ 0,8мм и l1 ≤ 4мм, (Д≤25мм; РАД, Г, МП: h ≤ 0,4мм и l1 ≤ 2мм, (Д≤25мм | 1,5 | РД: h>0,8мм и l1>4мм, (Д>25мм; РАД, Г, МП: h>0,4мм и l1>2мм, (Д>25мм |
| № п/п | Наименование дефекта | Установленные параметры или допустимые отклонен. (без снятия штрафных баллов) | Размеры дефекта с начислением штрафных баллов | Штрафные баллы | Недопустимые отклонения (брак) |
| 12 | Суммарная длина дефектов | РД: до 83мм РАД, Г: до 30мм МП: до 50мм | РД: ( длина дефектов ≤ 83мм РАД, Г: ( длина дефектов ≤ 30мм МП: ( длина дефектов ≤ 50мм | 1,5 | РД: ( длина дефектов >83мм РАД, Г: ( длина дефектов > 30мм МП: ( длина дефектов > 50мм |
| 3. Время сварки (максимальное количество баллов 8) |
| 1 | Определение количества баллов производится по формуле: К1конк= 8 х Тн рм , где Tфакт К1конк - количество баллов по времени сварки каждого контрольного сварного соединения; 8 - максимальное количество баллов за нормативное время сварки каждого контрольного сварного соединения; Тнорм - применительно к контрольному сварному соединению, размеры которого приведены в карте технологического процесса сварки, (РД (труба) – 30мин, РД (лист) – 25мин, РАД – 15мин, Г – 8мин, МП – 5мин); Tфакт - фактическое время сварки каждого контрольного сварного соединения. ПРИМЕЧАНИЕ: Для случаев, когда фактическое время сварки каждого контрольного сварного соединения (Тфакт) меньше нормативного времени сварки (Тнорм), количество баллов по времени сварки (К1конк) принимается максимальным - 8 баллов. |
| 4. Соблюдение технологии сборки и сварки (максимальное количество баллов 8) |
| № п/п | Наименование дефекта | Установленные параметры или допустимые отклонен. (без снятия штрафных баллов) | Размеры дефекта с начислением штрафных баллов | Штрафные баллы | Недопустимые отклонения (брак) |
| 1 | Невыполнение зачистки перед сборкой и послойной зачистки швов в прцессе сварки | РД: труба – перед сваркой и 3 слоя; лист – перед сваркой, после 1 валика с двух сторон; РАД: перед сваркой и 2 слоя; Г: перед сваркой и 1 слой; МП: перед сваркой и 3 слоя | Уменьшение установленных слоёв зачистки | 1 балл за каждое нарушение | - |
| 2 | Изменение количества слоев шва | РД: труба – 3 слоя, лист – 4 валика; РАД: 2 слоя (3 валика); Г: 1 слой; МП: 2 слоя | Больше или меньше слоёв (валиков) установленных картой технологического процесса сварки | 2,5 балла | - |
| № п/п | Наименование дефекта | Установленные параметры или допустимые отклонен. (без снятия штрафных баллов) | Размеры дефекта с начислением штрафных баллов | Штрафные баллы | Недопустимые отклонения (брак) |
| 3 | Отступление от режимов сварки, более чем на 10% от нормативных значений | РД: ток сварки труба – (зависит от положения при сварке), лист – от 72 до 121; РАД: ток сварки от 40 до 100А МП: напряжение от 16 до 21В | Превышение допустимых режимов в большую или меньшую сторону | 1 балл за каждое отступление | - |
| 4 | Превышение нормы расхода сварочных материалов | РД: труба Ø159– 20 электродов (8 шт. - Ø2,6, 12 шт. - Ø3,2); труба Ø89– 10 электродов (4 шт. - Ø2,6, 6 шт. - Ø3,2); лист10 – 15 электродов (5 шт. - Ø2,6, 10 шт. - Ø 3,2) | Превышение установленного количества | 1 балл за каждый электрод | - |
| 5. Соблюдение норм и требований охраны труда (максимальное количество баллов 4) |
| № п/п | Наименование дефекта | Установленные параметры или допустимые отклонен. (без снятия штрафных баллов) | Размеры дефекта с начислением штрафных баллов | Штрафные баллы | Недопустимые отклонения (брак) |
| 1 | 1. Некомплектность спецодежды и индивидуальных средств защиты сварщика (костюм, ботинки, головной убор, маска, очки защитные, рукавицы (перчатки)). 2. Куртка сварщика заправлена в брюки; пуговица не застегнута; брюки не закрывают ботинки. Ботинки имеют открытую шнуровку (отсутствие языка). 3. Работа шлифовальной машинкой без рукавиц (перчаток) и защитных очков. 4. Сварка без рукавиц или в рукавицах из синтетических материалов. 5. По окончании работ не приведено в порядок рабочее место | Недопустимо | - | 1 балл за каждое нарушение | - |
| 2 | 1. По окончании работ: - не отключено питание источника тока; - вентили на баллонах не закрыты. 2. Перекрученные или зажатые шланги газовой горелки. 3. Нарушен порядок зажигания (тушения) газовой горелки | Недопустимо | - | 1 балл за каждое нарушение | - |